IGL COATINGS ECOCOAT ECLIPSE

EEN COATINGSYSTEEM MET HOGE CHEMISCHE RESISTENTIE VOOR HYDRO EN OLEOPHOBISCHE BEHANDELING VAN VERVEN ( ALKYD, ACRYL, POLYURETHAAN, EPOXY).

Beschrijving

Ecocoat eclipse is een gebruiksvriendelijk keramisch coatingsysteem voor bijna alle soorten geverfde oppervlakken. Ecocoat eclipse is hoog in vaste stof, micro-marring resistent, zorgt voor uitstekende weersbestendigheid en een fantastische afwerking. Het verbruik van het product zal afhangen van de wijze van toepassing, ongeveer 1-5 ml/m2  volstaat voor de meeste toepassingen.

Technische informatie

| Eigenschap | Waarde | Methode |
| --- | --- | --- |
| Ontvlammingspunt | -10°C | DIN 51755 |
| Kookpunt | 83°C | DIN 51755 |
| Soortelijk gewicht | 0,97 (bij 20°C) | DIN 51757 |

Applicatie

Behandeling van industriële verven.

Verwerking

- Breng het product niet aan bij een temperatuur lager dan 5°C (41°F).

- Stel de te behandelen oppervlakken niet bloot aan direct zonlicht.

- Het oppervlak mag tijdens het aanbrengen niet warm zijn.

- Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens het aanbrengen.

- Als het substraat eerder is behandeld met een coatingsysteem, is een juiste verwijdering, bij voorkeur met een polijstmiddel, belangrijk om ervoor te zorgen dat de producten met het oppervlak binden.

Stap 1: Het oppervlak schoonmaken

- De temperatuur tijdens het aanbrengen moet liggen tussen 5-50°C (41-104°F), bij voorkeur 20-26°C (68-78.8°F).

- Om voldoende chemische binding toe te laten van ecocoat elipse op het substraat, dient het  oppervlak zorgvuldig gereinigd te worden van verontreinigingen voor de applicatie. De lange termijn stabiliteit en slijtvastheid van de coating hangt af van hoe goed ecocoat eclipse chemisch is gebonden met het oppervlak .

- Het wordt sterk aanbevolen om het oppervlak te polijsten met een schuursysteem om alle hardnekkige verontreinigingen op het oppervlak te verwijderen.

- Het extra gebruik van ecoclean iron wordt aanbevolen om ijzerdeeltjes of neerslag te verwijderen.

- Gebruik ecoclean wash om alle resterende resten en film op het oppervlak grondig te verwijderen.

- Droog het oppervlak voorafgaand aan het ontvetten met ecoclean precoat . Het wordt aanbevolen om de IGL-microvezeldoek te gebruiken voor het ontvetten. Het ontvetten zorgt voor een volledig schoon en reactief verfoppervlak.

- Coat het oppervlak onmiddellijk na het reinigen om vervuiling te voorkomen.

Stap 2: Behandelingsproces

- Vermijd blootstelling van het oppervlak aan direct zonlicht tijdens applicatie.

- Plaats een paar druppels ecocoat eclipse op een applicatiedoek en breng aan in een verticale richting.

- Breng het product lichtjes aan op het oppervlak in een gebied van 3x3 voet, in een verticale (van boven naar beneden) dan horizontale (van links naar rechts) beweging.

- Zorg er altijd voor dat de gecoate gebieden overlappen.

- Laat de coating 2 uur (5-50°C of 41-122°F ) of 1 uur (60°C of 140°F ) uitharden en breng vervolgens ecocoat eclipse aan met dezelfde procedures, maar met een verkorte wachttijd van 0,5-2 minuten.

Attentie: Ecocoat Eclipse is een smeer en droogformule. Het is niet nodig om de toepassing te poetsen of af te vlakken.

- Het hydrofobe effect kan over het algemeen worden waargenomen afhankelijk van het substraat, de reactiviteit en de temperatuur na de initiële uithardingsfase en wordt na enkele minuten verder verbeterd.

- Laat het gecoate oppervlak na applicatie gedurende ongeveer 4 uur aan de lucht drogen en vermijd hierbij contact met water.

- Volledig uitgehard gecoat oppervlak kan minstens 500 uur zoutsproeitest doorstaan.

Behandelingstijd

- De coating kan als volgt worden gelaagd:

• 2 uur (5-50°C of 41-122°F); of

• 1 uur (60°C of 140°F); of

• 15 minuten (infrarood korte golf); of

• 15-20 minuten (infrarood medium golf).

Attentie: De maximale tussenduur tussen aanbreng van de lagen is 12 uur.

- De aangebrachte coating zal binnen 3-5 dagen volledig uit zijn gehard.

- Gedurende deze periode dient het oppervlak niet gewassen te worden met aggressieve shampoo, allesreiniger of producten die bijtende soda bevatten. Dit zal de hydrofobe eigenschappen beschadigen.

- Indien nodig kan het gecoate oppervlak gedurende deze periode met normaal water worden gewassen.

Reiniging en onderhoud

Oppervlakken gecoat met ecocoat eclipse moeten worden gereinigd met reinigingsmiddelen in de pH-waarde e 3-9 . Sterke (minerale) zuren of alkaliën moeten worden vermeden en zijn ook niet nodig omdat neutrale reinigingsmiddelen over het algemeen voldoende zijn om voertuigen met ecocoat eclipse te reinigen.

Veiligheid en gebruik

Lees voor uw veligheid, toxicologische gegevens en informatie over juiste transportatie, opslag en gebruik het materiaal veiligheid gegevensblad (MVG) voor gebruik van IGL Coatings producten. Het MVG is op aanvraag beschikbaar via sales@iglcoatings.com.

Rest verwerking

Gooi productresten in onvolledig geleegde flessen weg door deze naar het gemeentelijke inzamelpunt voor gevaarlijk afval te brengen. Om de volledig geleegde flessen veilig te verwijderen, droogt u de flessen door ze aan lucht bloot te stellen. De flessen kunnen worden gerecycled nadat ze volledig zijn gedroogd.

Verpakking en opslag

Ecocoat eclipse is ten minste 12 maanden houdbaar in oorspronkelijk verzegelde containers.

Geopende flessen moeten binnen 6 maanden worden gebruikt.

DEZE INFORMATIE EN ALLE HIERIN GEGEVEN TECHNISCHE EN ANDERE ADVIEZEN ZIJN GEBASEERD OP DE AANWEZIGE KENNIS EN ERVARING VAN IGL COATINGS. IGL COATINGS STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN, INCLUSIEF INFORMATIE WELKE GERELATEERD IS AAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN DERDEN. IGL COATINGS BEHOUDT HET RECHT OM OP IEDER MOMENT VERANDERINGEN AAN INFORMATIE OF ADVIES TOE TE PASSEN ZONDER VOORAFGAAND KENNISGEVING AAN DERDEN TE GEVEN. IGL COATINGS DISTANTIEERT ZICH VAN ALLE UITGEDRUKTE OF GEÏMPLICEERDE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES EN HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERHANDELBAARHEID VAN HET PRODUCT OF ZIJN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (OOKAL IS IGL COATINGS ZICH BEWUST VAN DERGELIJK DOEL) OF ANDERE ASPECTEN. HET IS DE CONSUMENT ZIJN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM INSPECTIES EN TESTEN OP ALLE PRODUCTEN UIT TE LATEN VOEREN DOOR GEKWALIFICEERDE EXPERTS. IGL COATINGS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG- , INDIRECTE- OF INCIDENTELE SCHADES (INCLUSIEF WINSTVERLIES) VAN ENIGE VORM DIE VOORTKOMEN UIT DIT ADVIES.