Technische specificaties

IGL Coatings ecocoat fabric

Materiaal nummer                   154285                                      Datum herziening                   30.05.2019

Versie                                          1.14

IGL Coatings ecocoat fabric

Een coatingsysteem voor olie, water en vuil afstotende behandeling van poreuze textiel oppervlakken.

Beschrijving

Ecocoat fabric is een waterafstotend, multifunctioneel bijna VOS-vrij water dragend siliciumsysteem.  Het gebruik van het kant en klare product hangt af van de applicatie methode, ongeveer 50-300 g/m2 is gebruikelijk voor de meeste applicaties.

Technische informatie

Eigenschap                                                  Waarde                                                Methode

Ontvlammingspunt                                   >90oC                                                    DIN 51755

Dichtheid                                                     1.01 g/cm3 (bij 20℃)                         DIN 51757

Viscositeit                                                   1 mPA.s (bij 20℃)                                  DIN 53015

Applicatie

Behandeling van textiel, papier, suede/nubuck leer en alle andere soorten textiel oppervlakken.

Toepassing

- Ecocoat fabric kan worden geverfd, gerold of gespoten.

- In een spuittoepassing is het verplicht om de gegenereerde aerosolemissies te minimaliseren (bijv. door toepassing van het HPLV spuitproces, luchtgedreven lage druk spuitprocessen).

- Opeenvolgende applicatiestappen moeten worden uitgevoerd voordat de eerste applicatie wordt gedroogd.

- Een gedroogde laag ecocoat fabric vertoont onmiddelijk een sterk waterafstotend effect. Daarom zou een tweede toepassing op een droog gecoat oppervlak minder effectief zijn.

- De doorlaatbaarheid van waterdamp wordt slechts marginaal beïnvloed door ecocoat fabric.

- Ecocoat fabric is gevoelig voor vriestemperaturen. Bevroren materiaal kan afvlokken bij het ontdooien en kan gedeeltelijk zijn afstotende eigenschappen verliezen.

Aanbevolen dosering gedurende behandeling

- Volledig bereikeffectiviteit en duurzaamheid (tot 1500 uur QUV-stabiliteit in transparante systemen) kan worden bereikt met 300 g/m2 ecocoat fabric.

- De hoeveelheid kan worden toegepast met één- of meerstapsprocedures, afhankelijk van het absorptievermogen van het substraat.

Verwerking

- Breng het product niet aan bij temperaturen onder de 0oC.

- Stel de te behandelen oppervlakken niet bloot aan direct zonlicht.

- Het oppervlak mag niet warm zijn gedurende het aanbrengen.

- Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht gedurende het aanbrengen.

- Ecocoat fabric kan mogelijk een licht gele gloed afgeven op helder gekleurde oppervlakken. Een test plek is altijd belangrijk voor applicatie. Dit beïnvloed geenszins de hydro- en oleofobe prestaties van het product.

Stap 1: Het oppervlak schoonmaken

- De temperatuur gedurende het aanbrengen dient tussen de 5 en 30 oC (41-86oF) te zijn, maar bij voorkeur tussen de 15 en 25 oC (59-77oF).

- Om voldoende chemische binding van ecocoat fabric op het substraat te verkrijgen dient het oppervlak zorgvuldig gereinigd te zijn van alle verontreinigingen voor applicatie. De langdurige stabiliteit en slijtvastigheid van de coating is afhankelijk van de mate waarin ecocoat fabric zich chemisch verbind aan het oppervlak.

- Droog het oppervlak voor applicatie. Ecocoat fabric mag niet worden gebruikt op natte oppervlakken (vochtigheid <18% is aanbevolen). Crosslinking met natte substraten zal incompleet zijn en zo wordt de volledige effectiviteit niet behaald.

Stap 2: Behandelingsproces

- Breng ecocoat fabric grondig en gelijkmatig aan op het oppervlak totdat het gehele oppervlak vochtig is.

- Sommige oppervlakken vereisen 2 lagen vanwege de hoge absorbtie van het oppervlak.

- Laat het oppervlak op kamertemperatuur drogen of force dry het na 20 minuten droog.

- Het hydrofobe effect kan in het algemeen worden waargenomen, afhankelijk van het substraat, de reactiviteit en de temperatuur nadat het substraat volledig is gedroogd en wordt na enkele uren verder versterkt.

Reactivieit

- Ecocoat fabric bevat geen oplosmiddelen en geeft, in tegenstelling tot functionele alkoxysilanen, bij hydrolyse geen alcohol af wanneer het wordt aangebracht.

- Ecocoat fabric heeft een groot aantal reeds actieve silanol-funties. Derhalve wordt een chemische koppeling met het substraat evenals een hoge verknopingsdichtheid als gevolg van de vorming van twee- en driedimensionale netwerken verkregen.

- Speciale alkyl-functionele groepen in ecocoat fabric bieden sterke hydro- en oleofobe eigenschappen (oppervlakken met lage energie).

Veiligheid en gebruik

Lees voor uw veligheid, toxicologische gegevens en informatie over juiste transportatie, opslag en gebruik het materiaal veiligheid gegevensblad (MVG) voor gebruik van IGL Coatings producten. Het MVG is op aanvraag beschikbaar via sales@iglcoatings.com.

Rest verwerking

Gooi productresten in onvolledig geleegde flessen weg door het naar het gemeentelijk inzamelpunt voor gevaarlijk afval te brengen. Om de volledig geleegde flessen veilig weg te gooien, droogt u ze aan de lucht. De flessen kunnen worden gerecycled nadat ze volledig zijn gedroogd.

Opslag

Ecocoat fabric moet worden opgeslagen boven de 0oC. Bovendien moet de opslagtemperatuur onder de 40oC blijven. In de ongeopende verpakking is ecocoat fabric minimaal 12 maanden houdbaar.

DEZE INFORMATIE EN ALLE HIERIN GEGEVEN TECHNISCHE EN ANDERE ADVIEZEN ZIJN GEBASEERD OP DE AANWEZIGE KENNIS EN ERVARING VAN IGL COATINGS. IGL COATINGS STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN, INCLUSIEF INFORMATIE WELKE GERELATEERD IS AAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN DERDEN. IGL COATINGS BEHOUDT HET RECHT OM OP IEDER MOMENT VERANDERINGEN AAN INFORMATIE OF ADVIES TOE TE PASSEN ZONDER VOORAFGAAND KENNISGEVING AAN DERDEN TE GEVEN. IGL COATINGS DISTANTIEERT ZICH VAN ALLE UITGEDRUKTE OF GEÏMPLICEERDE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES EN HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERHANDELBAARHEID VAN HET PRODUCT OF ZIJN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (OOKAL IS IGL COATINGS ZICH BEWUST VAN DERGELIJK DOEL) OF ANDERE ASPECTEN. HET IS DE CONSUMENT ZIJN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM INSPECTIES EN TESTEN OP ALLE PRODUCTEN UIT TE LATEN VOEREN DOOR GEKWALIFICEERDE EXPERTS. IGL COATINGS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG- , INDIRECTE- OF INCIDENTELE SCHADES (INCLUSIEF WINSTVERLIES) VAN ENIGE VORM DIE VOORTKOMEN UIT DIT ADVIES.