Technische specificaties

IGL Coatings ecocoat headlight

Materiaal nummer                   154306                                      Datum herziening                   10.06.2019

Versie                                          1.14

IGL Coatings ecocoat headlight

Een coatingsysteem voor hydro- en oleofobische behandeling en UV remmer van koplampen.

Ecocoat headlight is een gebruiksvriendelijk keramisch coatingsysteem voor alle thermoplastics. Ecocoat headlight hecht op moleculair niveau aan thermoplastische oppervlakken en crosslinkt om een glasachtige afwerking te creëren met versterkte glans en helderheid met geweldige protectie tegen oxidatie en verlies van helderheid tot 12 maanden. Gecoate oppervlakken krijgen een kristal achtige helderheid, weerstand tegen micro-aantastingen, lange termijn glansbehoud, uitstekende bescherming tegen weersomstandigheden en een geweldige afwerkingskwaliteit. De hoeveelheid productgebruik is afhankelijk van de manier van aanbrengen, maar komt neer op ongeveer 1-5 g / m2 voor de meeste applicaties.

Technische informatie

Eigenschap                                                  Waarde                                                Methode

Ontvlammingspunt                                   -22oC                                                     DIN 51755

Kookpunt                                                     69℃                                                       DIN 51755

Dampdruk                                                   16kPa (bij 20℃)                                     DIN 5190

Applicatie

Behandeling van de koplampen van voertuigen of polycarbonaat.

Verwerking

- Breng het product niet aan bij temperaturen onder de 5oC (41oF).

- Stel de te behandelen oppervlakken niet bloot aan direct zonlicht.

- Het oppervlak mag tijdens het aanbrengen niet warm zijn.

- Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens het aanbrengen.

- Als het substraat eerder is behandeld met een coatingsysteem, is een juiste verwijdering, bij voorkeur met een polijstmiddel, belangrijk om ervoor te zorgen dat de producten zich hechten aan het oppervlak.

Stap 1: Het oppervlak schoonmaken

- De temperatuur gedurende het aanbrengen dient tussen de 5 en 40 oC (41-104oF) te zijn, maar bij voorkeur tussen de 20 en 26 oC (68-78.8oF).

- Om voldoende chemische binding van ecocoat headlight op het substraat te verkrijgen dient het oppervlak zorgvuldig gereinigd te zijn van alle verontreinigingen voor applicatie. De langdurige stabiliteit en slijtvastigheid van de coating is afhankelijk van de mate waarin ecocoat headlight zich chemisch verbind aan het oppervlak.

- Het is sterk aan te raden om het oppervlak te polijsten met een schuursysteem om alle harde lagen en verontreinigingen te verwijderen.

- Gebruik ecoclean wash om grondig alle resten en resterende film op het oppervlak te verwijderen.

- Droog het oppervlak af voorafgaand aan het ontvetten met ecoclean precoat. Het is aan te raden om de IGL microvezeldoek te gebruiken voor het ontvetten. Het ontvetten verzekerd een volledig schoon en reactief verfoppervlak.

- Coat het gereinigde oppervlak onmiddelijk na het reinigen om vervuiling te voorkomen.

Stap 2: Behandelingsproces

- Houd de mix ongeroerd.

- Plaats een aantal druppels ecocoat headlight in verticale richting op de bijgeleverde applicatiedoek.

- Breng het product lichtjes op het oppervlak aan in een gebied van 3x3 voet in een eerst verticale (van boven naar beneden) en dan horizontale (van links naar rechts) beweging.

- Verzeker altijd dat de gecoate gebieden overlappen.

- Wacht voor ongeveer 0,5-1 minuut (of tot dat er een kleine weerstand is tijdens het poetsen) en poets daarna af met een schone, droge IGL microvezeldoek.

- Laat de coating 1 uur (5-50°C or 41-122°F) uitharden en breng vervolgens een tweede laag aan en poets deze na 0,1-1 minuut af met een schone en droge IGL Coatings microvezeldoek.

Attentie: Laat de film niet sporadisch drogen. Als het binnen 2 uur droogt, kan de film worden verwijderd met een kleine hoeveelheid ecocoat headlight. Als het langer dan 12 uur de tijd krijgt ​​om uit te harden, zal het gepolijst moeten worden en opnieuw worden aangebracht.

- Het hydrofobe effect kan in het algemeen worden waargenomen, afhankelijk van het substraat, de reactiviteit en de temperatuur na de eerste uithardingsfase en wordt na enkele minuten verbeterd.

- Droog het gecoate oppervlak na het aanbrengen gedurende ongeveer 4 uur aan de lucht en vermijd contact met water.

Behandelingstijd

- De aangebrachte coating kan binnen 0.5-1 minuut worden afgepoetst.

- De coating is klaar om als volgt te worden gelaagd:

- 1 uur (5-50°C or 41-122°F); of

- 15 minuten (infrarood korte golf); of

- 15-20 minuten (infrarood gemiddelde golf)

- De aangebrachte coating zal binnen 3-5 dagen volledig uitharden.

- Tijdens deze periode mag het oppervlak niet worden gewassen met agressieve shampoo, allesreiniger of producten die bijtende soda bevatten. Dit zal de hydrofobe eigenschappen beschadigen.

- Indien nodig kan het gecoate oppervlak gedurende deze periode met normaal water worden gewassen.

Reiniging en onderhoud

Met ecocoat headlight gecoate oppervlakken moeten worden gereinigd met reinigingsmiddelen in het PH-bereik 3-9. Sterke (minerale) zuren of alkaliën moeten worden vermeden en zijn onnodig, aangezien neutrale reinigingsmiddelen over het algemeen voldoende zijn om met ecocoat headlight gecoate voertuigen te reinigen.

Veiligheid en gebruik

Lees voor uw veligheid, toxicologische gegevens en informatie over juiste transportatie, opslag en gebruik het materiaal veiligheid gegevensblad (MVG) voor gebruik van IGL Coatings producten. Het MVG is op aanvraag beschikbaar via sales@iglcoatings.com.

Rest verwerking

Gooi productresten weg in onvolledig geleegde flessen door het naar het gemeentelijk inzamelpunt voor gevaarlijk afval te brengen. Om de volledig geleegde flessen veilig weg te gooien, droogt u ze aan de lucht. De flessen kunnen worden gerecycled nadat ze volledig zijn gedroogd.

Opslag

Ecocoat headlight is ten minste 12 maanden houdbaar in oorspronkelijk verzegelde containers.

Geopende flessen moeten binnen 6 maanden worden gebruikt.

DEZE INFORMATIE EN ALLE HIERIN GEGEVEN TECHNISCHE EN ANDERE ADVIEZEN ZIJN GEBASEERD OP DE AANWEZIGE KENNIS EN ERVARING VAN IGL COATINGS. IGL COATINGS STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN, INCLUSIEF INFORMATIE WELKE GERELATEERD IS AAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN DERDEN. IGL COATINGS BEHOUDT HET RECHT OM OP IEDER MOMENT VERANDERINGEN AAN INFORMATIE OF ADVIES TOE TE PASSEN ZONDER VOORAFGAAND KENNISGEVING AAN DERDEN TE GEVEN. IGL COATINGS DISTANTIEERT ZICH VAN ALLE UITGEDRUKTE OF GEÏMPLICEERDE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES EN HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERHANDELBAARHEID VAN HET PRODUCT OF ZIJN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (OOKAL IS IGL COATINGS ZICH BEWUST VAN DERGELIJK DOEL) OF ANDERE ASPECTEN. HET IS DE CONSUMENT ZIJN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM INSPECTIES EN TESTEN OP ALLE PRODUCTEN UIT TE LATEN VOEREN DOOR GEKWALIFICEERDE EXPERTS. IGL COATINGS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG- , INDIRECTE- OF INCIDENTELE SCHADES (INCLUSIEF WINSTVERLIES) VAN ENIGE VORM DIE VOORTKOMEN UIT DIT ADVIES.