Technische specificaties

IGL Coatings ecocoat leather

Materiaal nummer                   154318                                     Datum herziening                   10.06.2019

Versie                                          1.14

IGL Coatings ecocoat leather

EEN COATINGSYSTEEM VOOR HYDRO- EN OLEOPHOBISCHE BEHANDELING VAN LEER EN VINYL.

Beschrijving

Ecocoat leather is een gebruiksvriendelijk en laag VOS coatingsysteem voor vrijwel alle typen behandeld leer en vinyl. Ecocoat leather is hoog in vaste stoffen, zorgt voor langdurig kleurbehoud, uitstekende weersbestendigheid en uitstekende afwerkingskwaliteit. Het verbruik van het product is afhankelijk van de applicatiemethode, ongeveer 1-5 ml / m 2 is voldoende voor de meeste toepassingen.

Technische informatie

Eigenschap                                                  Waarde                                                Methode

Ontvlammingspunt                                   >70oC                                                    DIN 51755

Kookpunt                                                    180-220oC	                               DIN 51755

Soortelijk gewicht                                     1 (bij 20℃)                     	                 DIN 51757

Applicatie

Behandeling van alle oppervlakken van behandeld leer en vinyl.

Verwerking

- Breng het product niet aan bij temperaturen onder de 5℃ (41° F).

- Stel het te behandelen oppervlak niet bloot aan direct zonlicht voor of tijdens de applicatie.

- Het oppervlak mag niet warm zijn gedurende het aanbrengen

- Zorg voor goede ventilatie en frisse lucht gedurende het aanbrengen

- Indien het substraat eerder werd behandeld met een coatingsysteem, is juiste verwijdering, bij voorkeur door middel van polijsten belangrijk om ervoor te zorgen dat de producten zich hechten aan het oppervlak.

Stap 1: Het oppervlak schoonmaken

- De temperatuur gedurende het aanbrengen dient tussen de 5 en 40 oC (41-104oF) te zijn, maar bij voorkeur tussen de 20 en 26 oC (68-78.8oF).

- Om voldoende chemische hechting van ecocoat leather aan de ondergrond mogelijk te maken, moet het oppervlak zorgvuldig worden ontdaan van alle verontreinigingen vóór de toepassing. De langdurige stabiliteit en slijtvastheid van de coating is afhankelijk van hoe goed ecocoat leather chemisch is gebonden met het oppervlak.

- Het wordt aanbevolen om het te behandelen oppervlak te reinigen met ecoclean interior of ecoclean precoat, om zo alle hardnekkige vervuiling te verwijderen.

- Veeg het oppervlak opnieuw af met water om voldoende verwijdering van alle resten te verzekeren.

- Het wordt aanbevolen om de IGL microvezeldoek te gebruiken voor reiniging en ontvetting. Het ontvetten zorgt voor een volledig schoon en reactief verfoppervlak.

- Coat het gereinigde oppervlak onmiddelijk na reiniging om vervuiling te voorkomen.

Stap 2: Behandelingsproces

- Houd de mix ongeroerd.

- Plaats een aantal druppels van ecocoat leather in verticale richting op de bijgeleverde apllicatiedoek.

- Breng het product lichtjes op het oppervlak aan in een gebied van 3x3 voet in een eerst verticale (van boven naar beneden) en dan horizontale (van links naar rechts) beweging.

- Verzeker altijd dat de gecoate gebieden overlappen.

- Wacht voor ongeveer 2-5 minuten (of tot dat er een kleine weerstand is tijdens het poetsen) en poets daarna af met een schone, droge IGL microvezeldoek.

- Laat de coating 2 uur (5-50°C or 41-122°F) of 1 uur (60°C or 140°F) uitharden en breng vervolgens een tweede laag aan, poets deze na 2-5 minuten af met een schone en droge IGL Coatings microvezeldoek.

Attentie: Laat de film niet sporadisch drogen. Als het binnen 2 uur droogt, kan de film worden verwijderd met een kleine hoeveelheid ecocoat leather. Als het langer dan 12 uur is uitgehard, moet het worden gepolijst met een schuursysteem en opnieuw worden toegepast.

- Het hydrofobe effect kan in het algemeen worden waargenomen, afhankelijk van het substraat, de reactiviteit en de temperatuur nadat het substraat volledig is gedroogd en wordt na enkele minuten verder versterkt.

- Laat het gecoate oppervlak na applicatie gedurende ongeveer 4 uur aan de lucht drogen en vermijd hierbij contact met water.

Behandelingstijd

- De aangebrachte coating kan binnen 2-5 minuten worden afgepoetst.

- De coating is klaar om als volgt te worden gelaagd:

  - 2 uur (5-50°C or 41-122°F); of

  - 1 uur (60°C or 140°F); of

  - 15 minuten (infrarood korte golf); of

  - 15-20 minuten (infrarood middengolf).

Attentie: De maximale tussenduur tussen aanbreng van de lagen is 12 uur.

- De aangebrachte coating zal binnen 3-5 dagen volledig uitharden.

- Tijdens deze periode mag het oppervlak niet worden gewassen met agressieve shampoo, allesreiniger of producten die bijtende soda bevatten. Dit zal de hydrofobe eigenschappen beschadigen.

- Indien nodig kan het gecoate oppervlak gedurende deze periode met normaal water worden gewassen.

- Ecoshine leather kan worden aangebracht op met ecocoat leather gecoate oppervlakken, om de zachte structuur van het oppervlak te verbeteren.

Reiniging en onderhoud

Oppervlakken gecoat met ecocoat leather moeten worden gereinigd met reinigingsmiddelen in de pH-waarde 3-9. Sterke (minerale) zuren of alkaliën moeten worden vermeden en zijn ook niet nodig omdat neutrale reinigingsmiddelen over het algemeen voldoende zijn om voertuigen die gecoat zijn met ecocoat leather te reinigen.

Veiligheid en gebruik

Lees voor uw veligheid, toxicologische gegevens en informatie over juiste transportatie, opslag en gebruik het materiaal veiligheid gegevensblad (MVG) voor gebruik van IGL Coatings producten. Het MVG is op aanvraag beschikbaar via sales@iglcoatings.com.

Rest verwerking

Gooi productresten in onvolledig geleegde flessen weg door het naar het gemeentelijk inzamelpunt voor gevaarlijk afval te brengen. Om de volledig geleegde flessen veilig weg te gooien, droogt u ze aan de lucht. De flessen kunnen worden gerecycled nadat ze volledig zijn gedroogd.

Opslag

Ecocoat leather wordt geleverd in glazen flesjes (30ml/50ml).

Ecocoat leather is geschikt voor opslag van ten minste 12 maanden wanneer hij in de gesealde verpakking zit. Geopende flesjes moeten binnen 6 maanden gebruikt worden.

DEZE INFORMATIE EN ALLE HIERIN GEGEVEN TECHNISCHE EN ANDERE ADVIEZEN ZIJN GEBASEERD OP DE AANWEZIGE KENNIS EN ERVARING VAN IGL COATINGS. IGL COATINGS STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN, INCLUSIEF INFORMATIE WELKE GERELATEERD IS AAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN DERDEN. IGL COATINGS BEHOUDT HET RECHT OM OP IEDER MOMENT VERANDERINGEN AAN INFORMATIE OF ADVIES TOE TE PASSEN ZONDER VOORAFGAAND KENNISGEVING AAN DERDEN TE GEVEN. IGL COATINGS DISTANTIEERT ZICH VAN ALLE UITGEDRUKTE OF GEÏMPLICEERDE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES EN HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERHANDELBAARHEID VAN HET PRODUCT OF ZIJN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (OOKAL IS IGL COATINGS ZICH BEWUST VAN DERGELIJK DOEL) OF ANDERE ASPECTEN. HET IS DE CONSUMENT ZIJN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM INSPECTIES EN TESTEN OP ALLE PRODUCTEN UIT TE LATEN VOEREN DOOR GEKWALIFICEERDE EXPERTS. IGL COATINGS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG- , INDIRECTE- OF INCIDENTELE SCHADES (INCLUSIEF WINSTVERLIES) VAN ENIGE VORM DIE VOORTKOMEN UIT DIT ADVIES.