Technische specificaties

IGL Coatings ecocoat premier

Materiaal nummer                   154282                                       Datum herziening                   30.05.2019

Versie                                          1.14

IGL Coatings ecocoat premier

EEN COATINGSYSTEEM VOOR HYDRO- EN OLEOPHOBISCHE BEHANDELING VAN VERF ( ALKYD, ACRYL, POLYURETHAAN, EPOXY).

Beschrijving

Ecocoat premier is een gebruiksvriendelijk en VOS-vrij coatingsysteem voor vrijwel alle typen geverfde oppervlakken. Ecocoat premier is op waterbasis, zorgt voor langdurig glansbehoud, uitstekende weersbestendigheid en uitstekende afwerkingskwaliteit. Het verbruik van het product is afhankelijk van de applicatiemethode, ongeveer 5-10 ml / m 2 is voldoende voor de meeste toepassingen.

Technische informatie

Eigenschap                                                  Waarde                                                Methode

Ontvlammingspunt                                   Ontvlamt niet                                      DIN 51755

Kookpunt                                                    100℃                                                      DIN 51755

Soortelijk gewicht                                      1 (bij 20℃)                                               DIN 51757

Applicatie

Behandeling van verf voor auto, scheep- en luchtvaart

Verwerking

- Breng het product niet aan bij temperaturen onder de 5℃ (41°F).

- Stel de te behandelen oppervlakken niet bloot aan direct zonlicht voorafgaand of tijdens het aanbrengen.

- Het oppervlak mag tijdens het aanbrengen niet warm zijn.

- Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens het aanbrengen.

- Als het substraat eerder is behandeld met een coatingsysteem, is een juiste verwijdering, bij voorkeur met een polijstmiddel, belangrijk om ervoor te zorgen dat de producten zich hechten aan het oppervlak.

Stap 1: Het oppervlak schoonmaken

- De temperatuur gedurende het aanbrengen dient tussen de 5 en 40oC (41-104oF) te zijn, maar bij voorkeur tussen de 20 en 26oC (68-78.8oF).

- Om voldoende chemische hechting van ecocoat premier aan de het oppervlak mogelijk te maken, moet het oppervlak zorgvuldig worden ontdaan van alle verontreinigingen vóór de toepassing. De langdurige stabiliteit en slijtvastheid van de coating is afhankelijk van hoe goed ecocoat premier chemisch is verbonden met het oppervlak.

- Het wordt sterk aanbevolen om het oppervlak te polijsten met een schuursysteem om alle hardnekkige verontreinigingen op het oppervlak te verwijderen.

- Het extra gebruik van ecoclean iron wordt aanbevolen om ijzerdeeltjes of neerslag te verwijderen .

- Gebruik ecoclean wash om alle resterende resten en film op het oppervlak grondig te verwijderen.

- Droog het oppervlak af voorafgaand aan het ontvetten met ecoclean precoat . Het wordt aanbevolen om de IGL-microvezeldoek te gebruiken voor het ontvetten. Het ontvetten zorgt voor een volledig schoon en reactief verfoppervlak.

- Coat het gereinigde oppervlak onmiddellijk na het reinigen  om vervuiling te voorkomen.

Stap 2: Behandelingsproces

- Schud ecoocoat premier voor gebruik.

- Spuit wat ecocoat premier op een schone en droge IGL microvezeldoek.

- Breng het product lichtjes op het oppervlak aan in een gebied van 3x3 voet in een eerst verticale (van boven naar beneden) en dan horizontale (van links naar rechts) beweging.

- Verzeker altijd dat de gecoate gebieden overlappen.

- Polijst het gecoate oppervlak totdat de waas verdwijnt.

- Laat de coating 30 minuten uitharden (5-50°C of 41-122°F) en breng vervolgens de tweede laag aan en polijst dit tot de waas verdwijnt.

- Het hydrofobe effect kan in het algemeen worden waargenomen, afhankelijk van het substraat, de reactiviteit en de temperatuur na de eerste uithardingsfase en wordt na enkele minuten verbeterd.

- Droog het gecoate oppervlak na het aanbrengen gedurende ongeveer 4 uur aan de lucht en vermijd contact met water.

Behandelingstijd

De aangebrachte coating kan binnen 30 minuten worden gelaagd. (5-50oC of 41-122oF).

Reiniging en onderhoud

Oppervlakken gecoat met ecocoat premier moeten worden gereinigd met reinigingsmiddelen in de pH-waarde 3-9. Sterke (minerale) zuren of alkaliën moeten worden vermeden en zijn ook niet nodig omdat neutrale reinigingsmiddelen over het algemeen voldoende zijn om voertuigen die gecoat zijn met ecocoat premier te reinigen.

Veiligheid en gebruik

Lees voor uw veligheid, toxicologische gegevens en informatie over juiste transportatie, opslag en gebruik het materiaal veiligheid gegevensblad (MVG) voor gebruik van IGL Coatings producten. Het MVG is op aanvraag beschikbaar via sales@iglcoatings.com.

Rest verwerking

Verwijdering van dit product, deze oplossing en eventuele bijproducten moeten ten allen tijde voldoen aan de eisen van de milieubescherming en de wetgeving inzake verwijdering van afval en aan alle vereisten van de regionale lokale overheid. Vermijd verspreiding van gesplitst materiaal, afvoer en contact met grond, waterwegen, afvoerleiding of riool.

Opslag

Ecocoat premier is ten minste 12 maanden houdbaar in oorspronkelijk verzegelde containers.

Geopende flessen moeten binnen 6 maanden worden gebruikt.

DEZE INFORMATIE EN ALLE HIERIN GEGEVEN TECHNISCHE EN ANDERE ADVIEZEN ZIJN GEBASEERD OP DE AANWEZIGE KENNIS EN ERVARING VAN IGL COATINGS. IGL COATINGS STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN, INCLUSIEF INFORMATIE WELKE GERELATEERD IS AAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN DERDEN. IGL COATINGS BEHOUDT HET RECHT OM OP IEDER MOMENT VERANDERINGEN AAN INFORMATIE OF ADVIES TOE TE PASSEN ZONDER VOORAFGAAND KENNISGEVING AAN DERDEN TE GEVEN. IGL COATINGS DISTANTIEERT ZICH VAN ALLE UITGEDRUKTE OF GEÏMPLICEERDE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES EN HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERHANDELBAARHEID VAN HET PRODUCT OF ZIJN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (OOKAL IS IGL COATINGS ZICH BEWUST VAN DERGELIJK DOEL) OF ANDERE ASPECTEN. HET IS DE CONSUMENT ZIJN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM INSPECTIES EN TESTEN OP ALLE PRODUCTEN UIT TE LATEN VOEREN DOOR GEKWALIFICEERDE EXPERTS. IGL COATINGS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG- , INDIRECTE- OF INCIDENTELE SCHADES (INCLUSIEF WINSTVERLIES) VAN ENIGE VORM DIE VOORTKOMEN UIT DIT ADVIES.