IGL COATINGS ECOCOAT WHEEL

Een coating systeem voor hydro- en oleofobische behandeling van verf voor legeringen en metalen onderdelen.

Beschrijving

Ecocoat wheel is een gebruiksvriendelijk keramisch coatingsysteem voor legering of metaal . Ecocoat wheel is hoog in vaste stoffen, hittebestendig, micro-marring bestendig, biedt lange termijn glansbehoud, uitstekende bescherming tegen weeromstandigheden en een geweldige afwerkingskwaliteit. De hoeveelheid productgebruik is afhankelijk van de manier van aanbrengen, maar komt neer op ongeveer 1-5 ml / m2 voor de meeste applicaties.

Technische informatie

| Eigenschap | Waarde | Methode |
| --- | --- | --- |
| Ontvlammingspunt | -11°C | DIN 51755 |
| Kookpunt | 84°C | DIN 51755 |
| Soortelijk gewicht | 0,97 (bij 20°C) | DIN 51757 |

Applicatie

Behandeling van gedeeltes van metalen en legeringen.

Verwerking

- Breng het product niet aan bij temperaturen onder 5°C (41°F).

- Stel de te behandelen oppervlakken niet bloot aan direct zonlicht voorafgaand of tijdens het aanbrengen.

- Het oppervlak mag tijdens het aanbrengen niet warm zijn.

- Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens het aanbrengen.

- Als het substraat eerder is behandeld met een coatingsysteem, is een juiste verwijdering, bij voorkeur met een polijstmiddel, belangrijk om ervoor te zorgen dat de producten zich hechten aan het oppervlak.

Stap 1: Het oppervlak schoonmaken

- De temperatuur gedurende het aanbrengen dient tussen de 5 en 40oC (41-104oF) te zijn, maar bij voorkeur tussen de 20 en 26oC (68-78.8oF).

- Om voldoende chemische hechting van ecocoat wheel aan het oppervlak mogelijk te maken, moet het oppervlak zorgvuldig worden ontdaan van alle verontreinigingen vóór de toepassing. De langdurige stabiliteit en slijtvastheid van de coating is afhankelijk van hoe goed ecocoat wheel chemisch is verbonden met het oppervlak.

- Het wordt sterk aanbevolen om het oppervlak te polijsten met een schuursysteem om alle hardnekkige verontreinigingen op het oppervlak te verwijderen.

- Het extra gebruik van ecoclean iron wordt aanbevolen om ijzerdeeltjes of neerslag te verwijderen .

- Gebruik ecoclean wash om alle resterende resten en film op het oppervlak grondig te verwijderen.

- Droog het oppervlak af voorafgaand aan het ontvetten met ecoclean precoat . Het wordt aanbevolen om de IGL-microvezeldoek te gebruiken voor het ontvetten. Het ontvetten zorgt voor een volledig schoon en reactief verfoppervlak.

- Coat het gereinigde oppervlak onmiddellijk na het reinigen  om vervuiling te voorkomen.

Stap 2: behandelingsproces

- Houd de mix ongeroerd.

- Vermijd directe blootstelling aan zonlicht gedurende applicatie.

- Plaats een aantal druppels ecocoat wheel in verticale richting op de bijgeleverde applicatiedoek.

- Breng het product lichtjes op het oppervlak aan in een gebied van 3x3 voet in een eerst verticale (van boven naar beneden) en dan horizontale (van links naar rechts) beweging.

- Verzeker altijd dat de gecoate gebieden overlappen.

- Wacht voor ongeveer 2-5 minuten (of tot dat er een kleine weerstand is tijdens het poetsen) en poets daarna af met een schone, droge IGL microvezeldoek.

- Laat de coating 2 uur (5-50°C or 41-122°F) of 1 uur (60°C or 140°F) uitharden en breng vervolgens een tweede laag aan.

Attentie: Laat de film niet sporadisch drogen. Als het binnen 2 uur droogt, kan de film worden verwijderd met een kleine hoeveelheid ecocoat wheel. Als het langer dan 12 uur is uitgehard, moet het worden gepolijst met een schuursysteem en opnieuw worden toegepast

- Het hydrofobe effect kan in het algemeen worden waargenomen, afhankelijk van het substraat, de reactiviteit en de temperatuur na de eerste uithardingsfase en wordt na enkele minuten verbeterd.

- Droog het gecoate oppervlak na het aanbrengen gedurende ongeveer 4 uur aan de lucht en vermijd contact met water.

Behandelingstijd

- De aangebrachte coating kan binnen 2-5 minuten worden afgepoetst.

- De coating is klaar om als volgt te worden gelaagd:

  - 2 uur (5-50°C or 41-122°F); of

  - 1 uur (60°C or 140°F); of

  - 15 minuten (infrarood korte golf); of

  - 15-20 minuten (infrarood middengolf).

Attentie: De maximale tussenduur tussen aanbreng van de lagen is 12 uur.

- De aangebrachte coating zal binnen 3-5 dagen volledig uitharden.

- Tijdens deze periode mag het oppervlak niet worden gewassen met agressieve shampoo, allesreiniger of producten die bijtende soda bevatten. Dit zal de hydrofobe eigenschappen beschadigen.

Indien nodig kan het gecoate oppervlak gedurende deze periode met normaal water worden gewassen.

Reiniging en onderhoud
Oppervlakken gecoat met ecocoat wheel moeten worden gereinigd met reinigingsmiddelen in de pH-waarde 3-9. Sterke (minerale) zuren of alkaliën moeten worden vermeden en zijn ook niet nodig omdat neutrale reinigingsmiddelen over het algemeen voldoende zijn om voertuigen die gecoat zijn met ecocoat wheel te reinigen.

Veiligheid en gebruik
Lees voor uw veiligheid, toxicologische gegevens en informatie over juiste transportatie, opslag en gebruik het materiaal veiligheid gegevensblad (MVG) voor gebruik van IGL Coatings producten. Het MVG is op aanvraag beschikbaar via sales@iglcoatings.com.

Rest verwerking
Gooi productresten in onvolledig geleegde flessen weg door het naar het gemeentelijk inzamelpunt voor gevaarlijk afval te brengen. Om de volledig geleegde flessen veilig weg te gooien, droogt u ze aan de lucht. De flessen kunnen worden gerecycled nadat ze volledig zijn gedroogd.

Opslag

Ecocoat wheel is ten minste 12 maanden houdbaar in oorspronkelijk verzegelde containers.

Geopende flessen moeten binnen 6 maanden worden gebruikt.

DEZE INFORMATIE EN ALLE HIERIN GEGEVEN TECHNISCHE EN ANDERE ADVIEZEN ZIJN GEBASEERD OP DE AANWEZIGE KENNIS EN ERVARING VAN IGL COATINGS. IGL COATINGS STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN, INCLUSIEF INFORMATIE WELKE GERELATEERD IS AAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN DERDEN. IGL COATINGS BEHOUDT HET RECHT OM OP IEDER MOMENT VERANDERINGEN AAN INFORMATIE OF ADVIES TOE TE PASSEN ZONDER VOORAFGAAND KENNISGEVING AAN DERDEN TE GEVEN. IGL COATINGS DISTANTIEERT ZICH VAN ALLE UITGEDRUKTE OF GEÏMPLICEERDE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES EN HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERHANDELBAARHEID VAN HET PRODUCT OF ZIJN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (OOKAL IS IGL COATINGS ZICH BEWUST VAN DERGELIJK DOEL) OF ANDERE ASPECTEN. HET IS DE CONSUMENT ZIJN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM INSPECTIES EN TESTEN OP ALLE PRODUCTEN UIT TE LATEN VOEREN DOOR GEKWALIFICEERDE EXPERTS. IGL COATINGS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG- , INDIRECTE- OF INCIDENTELE SCHADES (INCLUSIEF WINSTVERLIES) VAN ENIGE VORM DIE VOORTKOMEN UIT DIT ADVIES.