IGL COATINGS ECOCOAT EZ

EEN COATINGSYSTEEM VOOR HYDRO- EN OLEOPHOBISCHE BEHANDELING VAN VERF ( ALKYD, ACRYL, POLYURETHAAN, EPOXY).

Beschrijving

Ecocoat ez is een gebruiksvriendelijk keramisch coatingsysteem voor vrijwel alle soorten geverfde oppervlakken. Ecocoat ez is hoog in vaste stoffen, micro-marring bestendig, biedt lange termijn glansbehoud, uitstekende bescherming tegen weeromstandigheden en een geweldige afwerkingskwaliteit. De hoeveelheid productgebruik is afhankelijk van de manier van aanbrengen, maar komt neer op ongeveer 1-5 ml / m2 voor de meeste applicaties.

Technische informatie

| Eigenschap | Waarde | Methode |
| --- | --- | --- |
| Ontvlammingspunt | -10°C | DIN 51755 |
| Kookpunt | 83°C | DIN 51755 |
| Soortelijk gewicht | 0,97 (bij 20°C) | DIN 51757 |

Applicatie

Behandeling van verf voor auto, scheep- en luchtvaart

Verwerking

- Breng het product niet aan bij temperaturen onder de 5oC (41oF).

- Stel de te behandelen oppervlakken niet bloot aan direct zonlicht.

- Het oppervlak mag tijdens het aanbrengen niet warm zijn.

- Zorg voor voldoende ventilatie en frisse lucht tijdens het aanbrengen.

- Als het substraat eerder is behandeld met een coatingsysteem, is een juiste verwijdering, bij voorkeur met een polijstmiddel, belangrijk om ervoor te zorgen dat de producten zich hechten aan het oppervlak.

Stap 1: Het oppervlak schoonmaken

- De temperatuur tijdens het aanbrengen moet liggen tussen 5 en 40oC (41-104oF) , bij voorkeur tussen de 20-26oC (68-78.8oF).

- Verzeker dat het oppervlak schoon is voor aanbrengen.

- Om voldoende chemische hechting van ecocoat ez aan het oppervlak mogelijk te maken, moet het oppervlak zorgvuldig worden ontdaan van alle verontreinigingen vóór de toepassing. De langdurige stabiliteit en slijtvastheid van de coating is afhankelijk van hoe goed ecocoat ez chemisch is verbonden met het oppervlak.

- Het wordt sterk aanbevolen om het oppervlak te polijsten met een schuursysteem om alle hardnekkige verontreinigingen op het oppervlak te verwijderen.

- Het extra gebruik van ecoclean iron wordt aanbevolen om ijzerdeeltjes of neerslag te verwijderen .

- Gebruik ecoclean wash om alle resterende resten en film op het oppervlak grondig te verwijderen.

- Droog het oppervlak af voorafgaand aan het ontvetten met ecoclean precoat . Het wordt aanbevolen om de IGL-microvezeldoek te gebruiken voor het ontvetten. Het ontvetten zorgt voor een volledig schoon en reactief verfoppervlak.

- Coat het gereinigde oppervlak onmiddellijk na het reinigen  om vervuiling te voorkomen.

Stap 2: Behandelingsproces

- Stel het oppervlak tijdens het aanbrengen niet bloot aan direct zonlicht.

- Plaats een paar druppels ecocoat ez in verticale richting op de meegeleverde applicatiedoek.

- Breng het product lichtjes op het oppervlak aan in een gebied van 3x3 voet, in een verticale (van boven naar beneden) dan horizontale (van links naar rechts) beweging.

- Zorg er altijd voor dat de gecoate gebieden elkaar overlappen.

- Wacht ongeveer 2-5 minuten (of tot er een kleine weerstand is bij het poetsen) en poets daarna af met een schone droge IGL-microvezeldoek.

- Laat de coating 2 uur (5-50°C of 41-122°F) of 1 uur (60°C of 140°F ) uitharden en breng vervolgens een tweede laag aan. Poets na 2-5 minuten af ​​met een schone droge IGL-microvezeldoek.

Attentie: Laat de film niet sporadisch drogen. Als het binnen 2 uur droogt, kan de film worden verwijderd met een kleine hoeveelheid ecocoat ez . Als het langer dan 12 uur is uitgehard, moet het worden gepolijst met een schuursysteem en opnieuw worden toegepast.

- Het hydrofobe effect kan over het algemeen worden waargenomen afhankelijk van het substraat, de reactiviteit en de temperatuur na de initiële uithardingsfase en wordt na enkele minuten verder verbeterd.

- Laat het gecoate oppervlak na het aanbrengen ongeveer 4 uur aan de lucht drogen en vermijd contact met water.

Behandelingstijd

- Het oppervlak is na 2-5 minuten klaar om afgepoetst te worden.

- De coating kan als volgt worden gelaagd:

• 2 uur (5-50°C of 41-122°F); of

• 1 uur (60°C of 140°F); of

• 15 minuten (infrarood korte golf); of

• 15-20 minuten (infrarood middengolf).

Attentie: De maximale tussenduur tussen aanbreng van de lagen is 12 uur.

- De aangebrachte coating zal binnen 3-5 dagen volledig uitharden.

- Tijdens deze periode mag het oppervlak niet worden gewassen met agressieve shampoo, allesreiniger of een product met bijtende soda. Dit zal de hydrofobe eigenschappen beschadigen.

- Indien nodig kan het gecoate oppervlak gedurende deze periode met normaal water worden gewassen.

- Ecocoat premier kan op het oppervlak gecoat met ecocoat ez worden aangebracht om vorming van watervlekken te voorkomen tijdens de volledige uithardingsperiode van 3-5 dagen.

Reiniging en onderhoud

Oppervlakken gecoat met ecocoat ez moeten worden gereinigd met reinigingsmiddelen in de pH-waarde 3-9. Sterke (minerale) zuren of alkaliën moeten worden vermeden en zijn ook niet nodig omdat neutrale reinigingsmiddelen over het algemeen voldoende zijn om voertuigen die gecoat zijn met ecocoat ez te reinigen .

Veiligheid en gebruik

Lees voor uw veligheid, toxicologische gegevens en informatie over juiste transportatie, opslag en gebruik het materiaal veiligheid gegevensblad (MVG) voor gebruik van IGL Coatings producten. Het MVG is op aanvraag beschikbaar via sales@iglcoatings.com.

Rest verwerking

Gooi productresten in onvolledig geleegde flessen weg door het naar het gemeentelijk inzamelpunt voor gevaarlijk afval te brengen. Om de volledig geleegde flessen veilig weg te gooien, droogt u ze aan de lucht. De flessen kunnen worden gerecycled nadat ze volledig zijn gedroogd.

Opslag

Ecocoat ez is ten minste 12 maanden houdbaar in oorspronkelijk verzegelde containers.

Geopende flessen moeten binnen 6 maanden worden gebruikt.

DEZE INFORMATIE EN ALLE HIERIN GEGEVEN TECHNISCHE EN ANDERE ADVIEZEN ZIJN GEBASEERD OP DE AANWEZIGE KENNIS EN ERVARING VAN IGL COATINGS. IGL COATINGS STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIEZEN, INCLUSIEF INFORMATIE WELKE GERELATEERD IS AAN INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN DERDEN. IGL COATINGS BEHOUDT HET RECHT OM OP IEDER MOMENT VERANDERINGEN AAN INFORMATIE OF ADVIES TOE TE PASSEN ZONDER VOORAFGAAND KENNISGEVING AAN DERDEN TE GEVEN. IGL COATINGS DISTANTIEERT ZICH VAN ALLE UITGEDRUKTE OF GEÏMPLICEERDE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES EN HEEFT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERHANDELBAARHEID VAN HET PRODUCT OF ZIJN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (OOKAL IS IGL COATINGS ZICH BEWUST VAN DERGELIJK DOEL) OF ANDERE ASPECTEN. HET IS DE CONSUMENT ZIJN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM INSPECTIES EN TESTEN OP ALLE PRODUCTEN UIT TE LATEN VOEREN DOOR GEKWALIFICEERDE EXPERTS. IGL COATINGS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEVOLG- , INDIRECTE- OF INCIDENTELE SCHADES (INCLUSIEF WINSTVERLIES) VAN ENIGE VORM DIE VOORTKOMEN UIT DIT ADVIES.